| Kristallographische Daten von C60H42N2O6P2W2 10 |  |
| --- | --- |
| Kristalldimensionen | 0.039 mm  0.12 mm 0.19 mm |
| Molekulargewicht | 1378.61 g/mol |
| Farbe | Gelb, transparent |
| Kristallsystem | Triklin |
| Raumgruppe | P0.9 (Nr. 2) |
| Gitterkonstanten | a = 9.899(7)Å,  = 100.24(9)° b = 11.551(11)Å,  = 105.11(7)° c = 13.302(9)Å,  = 103.14(9) |
| Volumen der EZ | 1383.77 Å3 |
| Formeleinheiten pro EZ | Z = 2 |
| Röntgenographische Dichte (berechnet) | 1.654 g/cm3 |
| Linearer Absorptionskoeffizient | 43.2 cm–1 |
| Diffraktometer | IPDS (STOE) |
| Strahlungsquelle | Mo K ( = 0.71069 pm) |
| Monochromator | Graphit |
| Meßbereich | 9.5°  2  56.3° 13  h  13, 14  k  15, 17  l  17 |
| Gemessene Reflexe | 12503 |
| Unabhängige Reflexe | 6130 |
| Rint | 0.0525 |
| Unabhängige Reflexe mit F0 > 4(F0) | 4245 |
| Temperatur | 293 K |
| Parameter | 334 |
| wR2 | 0.0788 |
| R1 | 0.0657 |
| R1[Fo > 4(Fo)] | 0.0359 |
| Max and min in (e·Å–3) | 1.35 1.17 |

Table 2.  Atomic coordinates  ( x 104) and equivalent  isotropic displacement parameters (Å2x 103)

for 10.  U(eq) is defined as one third of  the trace of the orthogonalized Uij tensor.

________________________________________________________________________________

x	y	z	U(eq)

________________________________________________________________________________

W	2078(1)	3851(1)	3150(1)	36(1)

P(1)	3957(2)	2765(1)	3890(1)	36(1)

P(2)	3310(2)	4487(2)	1791(2)	39(1)

N(1)	784(6)	2448(5)	2244(5)	47(1)

O(1)	-118(6)	1509(4)	1649(5)	69(2)

O(2)	777(7)	3462(7)	5036(5)	97(2)

O(3)	-66(6)	5458(6)	2598(6)	85(2)

C(1)	2844(7)	5795(6)	1319(6)	43(2)

C(7)	3001(7)	3347(6)	555(5)	43(2)

C(13)	4921(7)	2162(5)	3006(5)	39(1)

C(19)	3188(7)	1418(5)	4338(6)	44(2)

C(25)	3652(7)	5486(5)	4283(6)	41(2)

C(26)	5384(6)	3700(5)	5012(5)	37(1)

C(27)	726(8)	4887(6)	2773(7)	58(2)

C(28)	1279(8)	3592(7)	4369(6)	58(2)

C(29)	5229(7)	5066(6)	2306(6)	50(2)

C(30)	6487(9)	5481(9)	2657(8)	78(3)

C(2)	3057(10)	6858(7)	2074(7)	63(2)

C(3)	2752(11)	7867(8)	1769(8)	70(3)

C(4)	2216(9)	7823(7)	719(8)	66(2)

C(5)	1986(9)	6785(7)	-51(7)	67(2)

C(6)	2316(8)	5768(6)	254(6)	56(2)

C(8)	1621(8)	2599(8)	22(7)	73(3)

C(9)	1312(10)	1733(9)	-933(8)	85(3)

C(10)	2408(12)	1622(8)	-1346(8)	81(3)

C(11)	3785(11)	2354(9)	-827(8)	82(3)

C(12)	4089(9)	3225(7)	116(7)	63(2)

C(14)	4114(8)	1311(6)	2036(6)	58(2)

C(15)	4835(10)	839(7)	1358(7)	74(3)

C(16)	6330(10)	1224(7)	1658(7)	67(2)

C(17)	7109(9)	2076(7)	2578(7)	66(2)

C(18)	6417(8)	2552(7)	3267(6)	58(2)

C(20)	3908(14)	1200(11)	5258(11)	134(5)

C(21)	3343(16)	191(12)	5623(12)	154(7)

C(22)	2060(12)	-613(10)	5024(11)	104(4)

C(23)	1336(13)	-424(9)	4105(11)	107(4)

C(24)	1873(10)	601(8)	3762(8)	92(3)

________________________________________________________________________________

Table 3.   Bond lengths [Å] and angles [°] for  10.

_____________________________________________________

W-N(1) 	1.810(6)

W-C(27) 	2.017(8)

W-C(28) 	2.020(7)

W-C(25) 	2.166(7)

W-P(2) 	2.551(3)

W-P(1) 	2.558(3)

P(1)-C(26) 	1.739(7)

P(1)-C(13) 	1.836(6)

P(1)-C(19) 	1.839(7)

P(2)-C(29) 	1.763(7)

P(2)-C(7) 	1.820(7)

P(2)-C(1) 	1.842(7)

N(1)-O(1) 	1.219(7)

O(2)-C(28) 	1.139(8)

O(3)-C(27) 	1.140(9)

C(1)-C(6) 	1.368(10)

C(1)-C(2) 	1.377(9)

C(7)-C(8) 	1.363(10)

C(7)-C(12) 	1.374(8)

C(13)-C(18) 	1.375(9)

C(13)-C(14) 	1.388(9)

C(19)-C(20) 	1.344(13)

C(19)-C(24) 	1.355(10)

C(25)-C(26)#1 	1.219(9)

C(26)-C(25)#1 	1.219(9)

C(29)-C(30) 	1.160(10)

C(2)-C(3) 	1.371(12)

C(3)-C(4) 	1.346(13)

C(4)-C(5) 	1.363(11)

C(5)-C(6) 	1.388(11)

C(8)-C(9) 	1.383(11)

C(9)-C(10) 	1.358(12)

C(10)-C(11) 	1.352(13)

C(11)-C(12) 	1.377(11)

C(14)-C(15) 	1.399(10)

C(15)-C(16) 	1.371(12)

C(16)-C(17) 	1.340(11)

C(17)-C(18) 	1.389(9)

C(20)-C(21) 	1.398(13)

C(21)-C(22) 	1.336(16)

C(22)-C(23) 	1.329(16)

C(23)-C(24) 	1.387(13)

N(1)-W-C(27)	93.8(3)

N(1)-W-C(28)	92.2(3)

C(27)-W-C(28)	88.5(3)

N(1)-W-C(25)	177.6(3)

C(27)-W-C(25)	88.1(3)

C(28)-W-C(25)	86.3(3)

N(1)-W-P(2)	96.14(19)

C(27)-W-P(2)	89.7(2)

C(28)-W-P(2)	171.6(2)

C(25)-W-P(2)	85.39(19)

N(1)-W-P(1)	93.6(2)

C(27)-W-P(1)	171.7(2)

C(28)-W-P(1)	87.4(3)

C(25)-W-P(1)	84.5(2)

P(2)-W-P(1)	93.21(8)

C(26)-P(1)-C(13)	102.6(3)

C(26)-P(1)-C(19)	104.6(3)

C(13)-P(1)-C(19)	103.0(3)

C(26)-P(1)-W	113.1(2)

C(13)-P(1)-W	118.5(2)

C(19)-P(1)-W	113.5(2)

C(29)-P(2)-C(7)	103.5(3)

C(29)-P(2)-C(1)	100.6(3)

C(7)-P(2)-C(1)	103.9(3)

C(29)-P(2)-W	114.6(3)

C(7)-P(2)-W	118.5(2)

C(1)-P(2)-W	113.7(2)

O(1)-N(1)-W	178.0(5)

C(6)-C(1)-C(2)	118.3(7)

C(6)-C(1)-P(2)	123.2(5)

C(2)-C(1)-P(2)	118.4(6)

C(8)-C(7)-C(12)	118.2(6)

C(8)-C(7)-P(2)	118.7(5)

C(12)-C(7)-P(2)	123.1(5)

C(18)-C(13)-C(14)	119.0(6)

C(18)-C(13)-P(1)	121.9(5)

C(14)-C(13)-P(1)	119.1(5)

C(20)-C(19)-C(24)	116.8(8)

C(20)-C(19)-P(1)	121.3(6)

C(24)-C(19)-P(1)	121.9(7)

C(26)#1-C(25)-W	171.4(6)

C(25)#1-C(26)-P(1)	169.0(6)

O(3)-C(27)-W	176.7(7)

O(2)-C(28)-W	177.0(8)

C(30)-C(29)-P(2)	177.9(8)

C(3)-C(2)-C(1)	121.0(8)

C(4)-C(3)-C(2)	120.1(8)

C(3)-C(4)-C(5)	120.6(8)

C(4)-C(5)-C(6)	119.4(8)

C(1)-C(6)-C(5)	120.5(7)

C(7)-C(8)-C(9)	121.4(7)

C(10)-C(9)-C(8)	119.4(8)

C(11)-C(10)-C(9)	120.1(8)

C(10)-C(11)-C(12)	120.5(7)

C(7)-C(12)-C(11)	120.4(8)

C(13)-C(14)-C(15)	119.6(7)

C(16)-C(15)-C(14)	119.7(7)

C(17)-C(16)-C(15)	120.8(7)

C(16)-C(17)-C(18)	120.5(7)

C(13)-C(18)-C(17)	120.3(7)

C(19)-C(20)-C(21)	122.5(10)

C(22)-C(21)-C(20)	119.2(12)

C(23)-C(22)-C(21)	119.3(10)

C(22)-C(23)-C(24)	121.4(10)

C(19)-C(24)-C(23)	120.7(10)

_____________________________________________________________

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 -x+1,-y+1,-z+1

Table 4.   Anisotropic displacement parameters  (Å2x 103) for 10.  The anisotropic

displacement factor exponent takes the form:  -22[ h2 a*2U11 + ...  + 2 h k a* b* U12 ]

______________________________________________________________________________

U11	U22 	U33	U23	U13	U12

______________________________________________________________________________

W	29(1) 	41(1)	34(1) 	5(1)	9(1) 	7(1)

P(1)	35(1) 	34(1)	33(1) 	5(1)	8(1) 	6(1)

P(2)	36(1) 	43(1)	36(1) 	10(1)	10(1) 	11(1)

N(1)	44(3) 	55(3)	48(4) 	17(3)	20(3) 	19(3)

O(1)	60(3) 	46(3)	68(4) 	-5(3)	-4(3) 	-7(2)

O(2)	81(4) 	147(6)	61(4) 	27(4)	41(4) 	8(4)

O(3)	64(4) 	105(5)	101(6) 	28(4)	23(4) 	54(4)

C(1)	39(3) 	50(4)	42(4) 	16(3)	12(3) 	14(3)

C(7)	45(3) 	49(3)	40(4) 	15(3)	19(3) 	14(3)

C(13)	46(3) 	33(3)	39(4) 	11(2)	15(3) 	12(2)

C(19)	44(3) 	43(3)	44(4) 	14(3)	15(3) 	9(3)

C(25)	42(3) 	39(3)	40(4) 	7(3)	10(3) 	14(3)

C(26)	37(3) 	41(3)	35(4) 	8(3)	9(3) 	17(2)

C(27)	46(4) 	55(4)	72(6) 	2(4)	28(4) 	14(3)

C(28)	48(4) 	76(5)	41(4) 	10(4)	12(4) 	8(4)

C(29)	40(4) 	63(4)	47(4) 	20(3)	13(3) 	12(3)

C(30)	40(4) 	108(7)	80(7) 	24(5)	11(5) 	16(4)

C(2)	89(6) 	56(4)	45(5) 	19(3)	17(5) 	20(4)

C(3)	93(7) 	52(5)	65(6) 	15(4)	21(6) 	26(4)

C(4)	63(5) 	55(4)	83(7) 	35(4)	17(5) 	20(4)

C(5)	65(5) 	70(5)	59(6) 	27(4)	2(5) 	18(4)

C(6)	60(4) 	55(4)	49(5) 	13(3)	12(4) 	16(3)

C(8)	50(4) 	97(6)	57(5) 	-10(4)	25(4) 	6(4)

C(9)	73(6) 	92(6)	66(6) 	-14(5)	21(5) 	6(5)

C(10)	106(8) 	73(6)	60(6) 	-3(4)	34(6) 	25(5)

C(11)	84(6) 	92(6)	76(7) 	2(5)	48(6) 	27(5)

C(12)	62(5) 	63(4)	71(6) 	12(4)	39(5) 	14(4)

C(14)	60(4) 	56(4)	49(5) 	0(3)	19(4) 	9(3)

C(15)	87(6) 	57(5)	61(6) 	-11(4)	30(5) 	2(4)

C(16)	88(6) 	62(5)	64(6) 	17(4)	45(5) 	23(4)

C(17)	56(4) 	83(5)	68(6) 	18(4)	32(5) 	24(4)

C(18)	48(4) 	68(4)	53(5) 	8(4)	16(4) 	15(3)

C(20)	103(8) 	120(9)	121(10) 	84(8)	-33(8) 	-40(7)

C(21)	129(11) 	143(11)	138(12) 	113(10)	-33(10) 	-35(9)

C(22)	86(7) 	96(7)	134(11) 	79(7)	27(8) 	2(6)

C(23)	85(7) 	85(7)	116(10) 	53(7)	-1(7) 	-23(5)

C(24)	74(6) 	78(6)	82(7) 	43(5)	-18(5) 	-24(5)

______________________________________________________________________________

Table 5.   Hydrogen coordinates ( x 104) and isotropic  displacement parameters (Å2x 10 3)

for 10.

________________________________________________________________________________

x 	y 	z 	U(eq)

________________________________________________________________________________

H(30)	7496	5814	2939	94

H(2)	3412	6892	2802	76

H(3)	2915	8583	2289	84

H(4)	2000	8507	518	79

H(5)	1611	6758	-776	80

H(6)	2177	5063	-269	67

H(8)	870	2673	306	88

H(9)	363	1232	-1288	102

H(10)	2210	1041	-1987	98

H(11)	4533	2267	-1110	98

H(12)	5037	3735	458	76

H(14)	3099	1056	1837	70

H(15)	4302	266	708	89

H(16)	6810	890	1218	80

H(17)	8121	2351	2758	79

H(18)	6969	3137	3907	69

H(20)	4818	1741	5667	161

H(21)	3854	82	6275	185

H(22)	1677	-1298	5248	125

H(23)	450	-990	3683	128

H(24)	1324	729	3131	110

________________________________________________________________________________

Table 6.  Torsion angles [°] for 10.

________________________________________________________________

N(1)-W-P(1)-C(26)	-169.7(3)

C(27)-W-P(1)-C(26)	-16.8(15)

C(28)-W-P(1)-C(26)	-77.7(3)

C(25)-W-P(1)-C(26)	8.8(3)

P(2)-W-P(1)-C(26)	93.9(2)

N(1)-W-P(1)-C(13)	70.2(3)

C(27)-W-P(1)-C(13)	-136.9(15)

C(28)-W-P(1)-C(13)	162.2(3)

C(25)-W-P(1)-C(13)	-111.2(3)

P(2)-W-P(1)-C(13)	-26.2(2)

N(1)-W-P(1)-C(19)	-50.8(3)

C(27)-W-P(1)-C(19)	102.1(15)

C(28)-W-P(1)-C(19)	41.2(3)

C(25)-W-P(1)-C(19)	127.8(3)

P(2)-W-P(1)-C(19)	-147.2(2)

N(1)-W-P(2)-C(29)	-137.9(3)

C(27)-W-P(2)-C(29)	128.3(3)

C(28)-W-P(2)-C(29)	50.3(17)

C(25)-W-P(2)-C(29)	40.3(3)

P(1)-W-P(2)-C(29)	-43.9(3)

N(1)-W-P(2)-C(7)	-15.2(3)

C(27)-W-P(2)-C(7)	-109.0(3)

C(28)-W-P(2)-C(7)	172.9(17)

C(25)-W-P(2)-C(7)	162.9(3)

P(1)-W-P(2)-C(7)	78.7(3)

N(1)-W-P(2)-C(1)	107.2(3)

C(27)-W-P(2)-C(1)	13.5(3)

C(28)-W-P(2)-C(1)	-64.6(17)

C(25)-W-P(2)-C(1)	-74.6(3)

P(1)-W-P(2)-C(1)	-158.8(2)

C(27)-W-N(1)-O(1)	-56(18)

C(28)-W-N(1)-O(1)	33(18)

C(25)-W-N(1)-O(1)	84(19)

P(2)-W-N(1)-O(1)	-146(18)

P(1)-W-N(1)-O(1)	120(18)

C(29)-P(2)-C(1)-C(6)	110.1(6)

C(7)-P(2)-C(1)-C(6)	3.3(6)

W-P(2)-C(1)-C(6)	-126.9(5)

C(29)-P(2)-C(1)-C(2)	-68.9(6)

C(7)-P(2)-C(1)-C(2)	-175.8(5)

W-P(2)-C(1)-C(2)	54.0(6)

C(29)-P(2)-C(7)-C(8)	171.3(7)

C(1)-P(2)-C(7)-C(8)	-84.0(7)

W-P(2)-C(7)-C(8)	43.3(8)

C(29)-P(2)-C(7)-C(12)	-10.5(7)

C(1)-P(2)-C(7)-C(12)	94.2(7)

W-P(2)-C(7)-C(12)	-138.6(6)

C(26)-P(1)-C(13)-C(18)	-5.0(7)

C(19)-P(1)-C(13)-C(18)	-113.4(6)

W-P(1)-C(13)-C(18)	120.4(6)

C(26)-P(1)-C(13)-C(14)	176.6(6)

C(19)-P(1)-C(13)-C(14)	68.1(6)

W-P(1)-C(13)-C(14)	-58.1(6)

C(26)-P(1)-C(19)-C(20)	-13.8(10)

C(13)-P(1)-C(19)-C(20)	93.2(10)

W-P(1)-C(19)-C(20)	-137.5(9)

C(26)-P(1)-C(19)-C(24)	166.1(7)

C(13)-P(1)-C(19)-C(24)	-87.0(8)

W-P(1)-C(19)-C(24)	42.4(8)

N(1)-W-C(25)-C(26)#1	18(9)

C(27)-W-C(25)-C(26)#1	158(4)

C(28)-W-C(25)-C(26)#1	69(4)

P(2)-W-C(25)-C(26)#1	-112(4)

P(1)-W-C(25)-C(26)#1	-19(4)

C(13)-P(1)-C(26)-C(25)#1	97(3)

C(19)-P(1)-C(26)-C(25)#1	-156(3)

W-P(1)-C(26)-C(25)#1	-32(3)

N(1)-W-C(27)-O(3)	87(12)

C(28)-W-C(27)-O(3)	-5(12)

C(25)-W-C(27)-O(3)	-91(12)

P(2)-W-C(27)-O(3)	-177(12)

P(1)-W-C(27)-O(3)	-66(13)

N(1)-W-C(28)-O(2)	-76(14)

C(27)-W-C(28)-O(2)	18(14)

C(25)-W-C(28)-O(2)	106(14)

P(2)-W-C(28)-O(2)	96(14)

P(1)-W-C(28)-O(2)	-169(14)

C(7)-P(2)-C(29)-C(30)	147(23)

C(1)-P(2)-C(29)-C(30)	40(23)

W-P(2)-C(29)-C(30)	-82(23)

C(6)-C(1)-C(2)-C(3)	-0.2(11)

P(2)-C(1)-C(2)-C(3)	178.9(7)

C(1)-C(2)-C(3)-C(4)	1.0(13)

C(2)-C(3)-C(4)-C(5)	-0.8(14)

C(3)-C(4)-C(5)-C(6)	-0.3(12)

C(2)-C(1)-C(6)-C(5)	-0.9(10)

P(2)-C(1)-C(6)-C(5)	-180.0(6)

C(4)-C(5)-C(6)-C(1)	1.1(11)

C(12)-C(7)-C(8)-C(9)	0.4(14)

P(2)-C(7)-C(8)-C(9)	178.6(8)

C(7)-C(8)-C(9)-C(10)	0.3(16)

C(8)-C(9)-C(10)-C(11)	-0.1(17)

C(9)-C(10)-C(11)-C(12)	-0.7(17)

C(8)-C(7)-C(12)-C(11)	-1.1(13)

P(2)-C(7)-C(12)-C(11)	-179.3(7)

C(10)-C(11)-C(12)-C(7)	1.3(15)

C(18)-C(13)-C(14)-C(15)	1.9(11)

P(1)-C(13)-C(14)-C(15)	-179.6(6)

C(13)-C(14)-C(15)-C(16)	-0.2(13)

C(14)-C(15)-C(16)-C(17)	-2.0(14)

C(15)-C(16)-C(17)-C(18)	2.4(14)

C(14)-C(13)-C(18)-C(17)	-1.5(11)

P(1)-C(13)-C(18)-C(17)	180.0(6)

C(16)-C(17)-C(18)-C(13)	-0.7(13)

C(24)-C(19)-C(20)-C(21)	-1(2)

P(1)-C(19)-C(20)-C(21)	179.3(12)

C(19)-C(20)-C(21)-C(22)	2(3)

C(20)-C(21)-C(22)-C(23)	-1(2)

C(21)-C(22)-C(23)-C(24)	-1(2)

C(20)-C(19)-C(24)-C(23)	-1.8(16)

P(1)-C(19)-C(24)-C(23)	178.4(9)

C(22)-C(23)-C(24)-C(19)	3(2)

________________________________________________________________

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 -x+1,-y+1,-z+1